2022年江西省门式刚架轻型房屋

钢结构及钢结构构件产品

质量市级监督抽查实施方案

江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院

二 O 二二年十月

一、门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品的行业概况

1.1行业概况

钢结构具有结构牢固、造型美观、施工简便、整体刚度较好、柱网布置灵活、支撑系统简洁、综合经济效益较高等特点。被广泛应用于工业、商业及文化娱乐公共设施等工业与民用建筑中。如各类轻型厂房、体育场馆、车站候车大厅、仓库、物流中心、大型超市、展览厅、活动房屋、加层建筑、码头建筑、办公场所以及辅助性建筑等。

目前南昌市钢结构结构生产企业40余家，分布在地市个区县，其中进贤县是南昌市的钢结构生产企业的集中地，拥有30多家钢结构产品生产企业，南昌市其他区县均也有钢结构生产企业。南昌市内钢结构生产企业管理水平、设备状况、生产加工能力参差不齐，一些小型企业因建厂初期资金投入不足，设备陈旧老化，生产技术人员水平低下，且无有效的企业管理制度来保障产品质量，部分产品未经检验投放市场，隐藏了较大的安全隐患。

1.2产品质量状况

1.2.1历次产品质量省级监督抽查情况

| 产品名称 | 抽查年份 | 抽查类别 | 抽查批次数 | 产品合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品 | 2019 | 市级监督抽查 | 10 | 70.0 |

1.2.2产品存在的主要质量问题

近几年，门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品抽查不合格的主要质量问题出在钢构件外形尺寸、焊缝外形尺寸、焊缝内部质量。

二、门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品的检验依据

2.1检验标准

JG/T 144-2016     门式刚架轻型房屋钢构件

GB/T 11345-2013   焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定

2.2检验项目

表1检验项目、依据、方法

| 项目名称 | 样本大小（件） | 判定组数 |
| --- | --- | --- |
|  | 检验数 | 备样数 | Ac | Re |
| 钢构件外形尺寸 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| C级螺栓孔的允许偏差 （直径） | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 螺栓孔距的允许偏差 (同一组内任意两孔间距离） | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 焊缝外形尺寸 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 焊缝内部质量 | 3 | 0 | 0 | 1 |

2.3检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

现场检验所用量具、检验设备应保证在计量检定有效期内。

现场检验全过程应有企业人员陪同，出现的不合格项应经企业陪同人员确认，并对所有的检验记录签字确认。

样品检验前、检验中、检验后（尤其是检验后不合格状态）的状况应明确记录，特别是留下影像记录。

三、门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品的抽样方法

3.1抽查产品范围

抽样产品：南昌市钢结构企业生产的门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品。

3.2抽查企业

应按以下方式依次抽取：抽查前一次产品质量市级监督抽查不合格企业；市局通过“双随机”选取的“抽检企业名单-主选”；市局提供的 “抽检企业名单-备选”；流通领域相关产品的顺序进行，直至完成抽查任务数为止。

3.3企业划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥5000且＜10000 | ＜5000 |

3.4抽样方法、基数及数量

3.4.1抽样方法：采用随机抽样的方法。

3.4.2抽样基数：按交货验收并自检合格，同一型号规格产品作为一批，且不少于3件作为抽样基数。现场抽样（现场检验样、实验室检验样及备查样）具体数量详见表3。

表3 现场抽样（现场检验样、实验室检验样及备查样）具体数量抽样表

| 项目名称 | 样本大小（件） | 判定组数 |
| --- | --- | --- |
|  | 检验数 | 备样数 | Ac | Re |
| 钢构件外形尺寸 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| C级螺栓孔的允许偏差 （直径） | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 螺栓孔距的允许偏差 (同一组内任意两孔间距离） | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 焊缝外形尺寸 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 焊缝内部质量 | 3 | 0 | 0 | 1 |

Ac—接收数、Re—拒收数

1、检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

2、焊缝外观质量检验的焊缝为腹板与翼板连接的焊缝，随机选100mm长度作为检验样。

3、焊脚尺寸检验的焊缝为翼板与端板连接的焊缝，随机选1处作为检验样。

4、焊缝内部质量检验的焊缝应根据设计图纸的要求进行检验。

3.5样品处理

3.5.1封样方式：封样人用抽样章在样品上做出明显的标记，以免混淆。

3.5.2抽样、封样结束后，由抽样人填写《抽样单》，抽样人、封样人、被抽检企业在抽样单上签名以示认可（加盖被抽检企业公章）。

3.5.3样品一经封样,不得以任何理由更换。

3.5.4样品分材料检验样品和现场检验样品两种类别。

3.5.5抽取材料检验样品时，对检验样品和备用样品分别签封，同时在封条上标注出检验样品或备用样品。样品应由包装材料全部包裹，为防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹。封好样后应对封样状态进行拍照记录。

3.5.6 现场检验时，样品由受检单位保管。在抽查工作结束后，对抽查的样品进行再封样保存，同时要求企业在样品保管期间注意防潮、防火、防损。封好样后应对封样状态进行拍照记录。

3.6抽样应注意问题

若遇有下列情况之一的，不得抽样：

a.被检验企业无《产品质量市级监督检验通知书》所列产品的；

b.产品未经企业检验合格的；

c.有充分证据证明拟检验的产品为企业自产自用且非用于销售的；

d.抽样时有充分证据证明该产品用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

e.产品标有“试制”或者“处理”字样的；

f.产品抽样基数不符合检验要求的。

3.7抽样单

抽样人员应当使用规定的《产品质量监督检查抽样单》，详细记录抽样信息。抽样文书应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的信息应当由被检查企业盖章或签字确认；

抽样单上企业名称应严格按照企业营业执照填写。企业公章上名称与营业执照上企业名称不一致时，应在抽样单备注栏中说明；

抽样单上产品名称应按照产品标识、铭牌、说明书等标注信息填写。若无产品标识、铭牌、说明书的，可根据企业提供的产品名称填写，需在备注栏中注明“产品名称由企业提供”，并由企业签字确认。若标注的产品名称无法反映其真实属性，或使用俗名、简称时，应同时注明产品的“标识名称”和“标准名称”。

被检查样品为委托加工的，抽样单上受检单位信息应填写委托方信息，生产单位信息应填写被委托方（实际生产企业）信息，并需受检单位和生产单位双方签字盖章确认。同时，向被检查企业索取委托加工合同复印件。

抽样单上应记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明，同时要求注明产品单价。

四、检验样品处置

样品一经抽取，抽样人员应立即以妥善的方式进行封样，并贴上由抽样人员、受检单位代表分别签字或盖章的封样单，以防止样品被擅自拆封、动用及调换，保证样品的真实性，并告知受检单位。

检验样品应封样。

对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或录像等方式进行现场取证，并将照片或录像保留36个月。鼓励应用更先进的、即时交互的电子信息化技术记录抽样过程和证据。所有样品在运输、储存过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。

五、检验项目的判定原则

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

检验结论表述要求：

a)经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《江西省2021年门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品质量市级监督抽查实施方案》，判定为合格。

b)经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《江西省2021年门式刚架轻型房屋钢结构及钢结构构件产品质量市级监督抽查实施方案》，判定为不合格。

六、检验异议的处理预案

异议处理对判定不合格产品进行异议复检时，按以下方式进行：

1、异议复检须经江南昌市市场监督管理局批准后方可执行。

2、复检机构应当通过拍照或者录像的方式检查记录备用样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。

3、复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施方案所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送组织复检的市场监督管理部门，由组织复检的市场监督管理部门书面告知复检申请人。

4、不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

5、不进行复检情况：钢结构产品现场检验项目（钢材外形尺寸、C级螺栓孔的允许偏差

（直径）、螺栓孔距的允许偏差(同一组内任意两孔间距离）、焊缝外形尺寸、焊缝质量），在现场检验完毕已经企业签字确认，不进行复检。

6、检费用由复检申请单位向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由复检申请单位承担；与初检结论不一致的，复检费用由南昌市市场监督管理局承担。

- 其它注意事项

7.1根据采购人需求，在应急检验处理情况下，承检机构应及时向采购人反馈。

7.2 按照《江西省产品质量省级监督检查承检工作规范（试行）修订版》要求进行。

（1）完整清晰正确填写抽样单。

（2）在抽样单上注明检测依据，执行企业标准时，要求企业提供经备案的企业标准文本。

（3）产品的规格型号应当依据标准填写完整。

（4）一个企业原则上只抽一个样品。

（5）需做企业基本情况调查的，应按调查信息表要求填写。

（6）备份样应注明封样状态，抽样过程全程拍照，作为证据留存。

（7）尽量不修改抽样单，若修改，采用“杠改”方式，抽样人员和企业人员均须在修改处签字；

（8）须两人在抽样单上签字。

（9）需影像记录的地方，请按照《江西省产品质量省级监督检查承检工作规范（试行）修订版》要求进行，其中包括（但不限于）：

1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌的，应包含在照片内。

2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片。

3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反映抽样基数）。

4）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）。

5）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、随机部件等照片。

6）封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

7）同时包含所封样品、抽样人员和被抽查企业人员的照片。

因企业停产、转产、倒闭或其他特殊情况，未能完成产品抽样的，抽样人员应填写《未抽到样品企业情况说明表》(见《江西省产品质量省级监督检查承检工作规范（试行）修订版》附表4.2.12)，并加盖企业有效印章。无法加盖企业有效印章的，由抽样人员在《未抽到样品企业情况说明表》中如实记录相关情况，并经当地市场监督管理局签字盖章确认。